ТИП

Ун-п АА 49-55 WX алкид с содержанием масла средней длины

Это алкидная смола с высокой вязкостью, с воздушной сушкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Устойчива на воздействие климатических условий, быстро сохнет и

отвердевает,  глянцевая, не выцветает,  легко наносится на обработанную

поверхность.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в изготовлении грунтовки и красок.

СОСТАВ

Длина масла

Фталевый ангидрид

Тип масла

%	: 49

%	: 32

: масляная кислота

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твердое вещество (DIN 53216)  %   	: 55±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость (25°С Gardner Holdt

по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит

Ксилол

Н. Бутанол

Бутилацетат

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с коротким маслом сочетается

: Z1-Z2

: 10

: 7

: растворимый

: растворимый

: не растворимый

: растворимый

Алкид с содержанием масла средней длины сочетается

Стандойл (Standoil) сочетаемость ограничена

РЕКОМЕНДУЕМАЯ	Кобальт

%	: 0,05*

КОМБИНАЦИЯ

ОСУШИТЕЛЕЙ

Свинец (Цирконий)

Кальций

%	: 0,05

%	: 0,25

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

* Указаны в % металла на сухое алкидное вещество

ТИП

Ун-п А 40-60 Х

Это алкидная смола с коротким маслом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Быстро сохнет, устойчива, сохраняет блеск, не выцветает.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в приготовлении нитроцеллюлозных и полиуретановых красок с

воздушной и печной сушкой.

СОСТАВ

Длина масла

Фталевый ангидрид

Маслянная кислота

%	: 40

%	: 40

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость (60% Толуена);

(25°С Gardner Holdt по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит

Ксилол

Толуол

Н. Бутанол

Бутилацетат

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с коротким маслом

Амино смолы (Amino Resins)

Нитроцеллюлоза (N/C)

Алкид с длинным маслом

: Z1-Z2

: 12

: 7

: растворимый

: не растворимый

: растворимый

: растворимость ограничена

: растворимый

: сочетается;

: сочетаются;

: сочетается;

: сочетается.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

Ун-п А 62-53 W (ПФ)

Это алкидная смола эферизированная пентаэритритом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Устойчива на воздействие климатических условий, быстро сохнет и отвердевает,

глянцевая, не выцветает, легко наносится щёткой на обработанные поверхности.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве соединяющего элемента в изготовлении грунтовки,

красок декоративного назначения на основе синтетического полимера для

покраски внутренних и наружных поверхностей, защитного покрытия для древесины

СОСТАВ

Длина масла

Фталевый ангидрид

%	: 62

%	: 26

ФИЗИЧЕСКИЕ

Растительное подсолнечное( рафинированое и дезодорирование) масло.

Твёрдое вещество (DIN 53216) %	: 53±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость (53 wsp );

(25°С Gardner Holdt по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит

Ксилол

Бутанол

Бутилацетат

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с длинным маслом сочетается;

: X-Y

: 10

: 7

: растворимый

: растворимый

: не растворимый

: растворимый

Алкид с коротким маслом не сочетается;

Алкид с содержанием масла средней длины сочетается;

РЕКОМЕНДУЕМАЯ	Кобальт

%	: 0,06*

КОМБИНАЦИЯ

ОСУШИТЕЛЕЙ

Цирконий

Кальций

%	: 0,5

%	: 0,25

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

* указаны в % металла на сухое алкидное вещество

ТИП

Ун-п А 62 - 60 W алкид с содержанием длиного масла (ПФ 60)

Это алкидная смола с длинным маслом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Быстросохнущая, устойчивая на воздействие климатических условий,

имеющая блеск, не выцветающая.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве соединяющего элемента в изготовлении грунтовки,

красок декоративного назначения на основе синтетического полимера для

покраски внутренних и наружных поверхностей, защитного покрытия для древесины

СОСТАВ

ФИЗИЧЕСКИЕ

Тип масла (DIN 53216)

Длина масла

Твёрдое вещество (DIN 53216)

: соевое или подсолнечное

%	: 62

: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Число кислот КОХ/гр

Вязкость (25°С Gardner Holdt

по DIN 53177)

Цвет (G 33 Gardner Holdt)

(ASTMD 1884)

Точка возгорания

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит

Ксилол

Теребентин (Скипидар)

Толуол

Бутилацетат

Ацетон

: 12

: X-Y

: 7

: 25°С

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

ОСОБЕННОСТИ

АЛКИДА

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Ун-п YA 62-60 (W)

Это смола производится на соевом масле, растительном масле льняном или на

масляной кислоте. Модифицированная ароматическим изоционатом.

Быстро сохнет,  не подвергается химическим и атмосферным воздействиям,

сохраняет блеск при любых условиях, что является главной особенностью

данного алкида.

Уретан алкид является основой для производства высококачественных

товаров: паркетный лак, лаков для деревянных поверхностей а также

используется в производстве антикоррозионного грунта.

СОСТАВ

Тип масла:

Длина масла

соевое, растительное льняное или

масляная кислота.

%	: 62

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость: (25° С Gardner Holdt

по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

Точка возгарания: (DIN 53213)

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит, Ксилол, Бутилацетат

Теребентин (скипидар), Толуол

Н. Бутанол

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с длинным маслом сочетается

: Zl-Z2

: 3

: 7

: 35°С

: растворимый

: растворимость ограничена

Сочетаемость с амино смолами ограничена

Сочетаемость с молоичными смолами ограничена

Сочетаемость с стандойлом (standoil) ограничена

РЕКОМЕНДУЕМАЯ	Кобальт

%	: 0,05*

КОМБИНАЦИЯ

ОСУШИТЕЛЕЙ

Цирконий (Свинец)

Марганец

%	: 0,5

%	: 0,02

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

* указаны в % металла на сухое алкидное вещество

ТИП

Ун-п SA 50 - 60 X

Это алкид модифицированный стиреном на базе смеси нежелтеющих масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Устойчива, быстро сохнет, с высоким блеском, легко наносится на поверхность,

дает хорошие результаты.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в индустриальных красках: Рапид и Хаммер. Применение: от

красок для игрушек до красок для кораблей; офисная мебель; бочки;

сельскохозяйственная техника.

СОСТАВ

Длина масла

Тип масла:

%	: 50

: маслянная кислота

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твердое вещество (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Число кислот не болеее (DIN 53402)

мг.КОH./гр.

Вязкость: (25°С Gardner Holdt

по DIN 53177)

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Теребентин (скипидар)

Толуол

Ксилол

Ацетон

Бутилацетат

Уайт спирит

: 10

:Х-У

: 7

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: не растворимый

УПАКОВКА

Поставляется в контейнерах по специальному заказу.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

Ун-п A 33-60 Х

Быстросохнущая смола с содержанием растительного масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Смола с высокой  вязкостью, устойчива  к воздействию климатических условий,

быстро сохнет, не выцветает, имеет блеск.

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется в качестве соединяющего элемента в изготовлении красок.

СОСТАВ

Длина масла

Фталевый ангидрид

Тип масла

%	: 33

%	: 30

: соевое, подсолнечное

(рафинированое, дезодорированное)

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твердое вещество (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость(25° С Gardner Holdt

по DIN 53177);

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% Толуена)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Ароматический углеводород

Алефатический углеводород

Эфиры

Спирты

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Хорошая

Не сочетается

: Z2-Z3

: 12

: 7

: растворимый полностью

: растворимый ограничено

: растворимый

: не растворимый

: Алкид с коротким маслом

: Алкид с содержанием масла, Уреа и

меламиновые смолы

: Алкид с длинным маслом

: Стендойлы

ВРЕМЯ

ВЫСЫХАНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

КОМБИНАЦИЯ

ОСУШИТЕЛЕЙ

На отлип

До полного высыхания

Кобальт

Свинец (цирконий)

: 10-20 минут

: 8 часов

%	: 0,03-0,05*

%	: 0,3-0,5

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

* Указаны в % метала на сухое алкидное вещество

ТИП

СОСТАВ

Ун-п А 61-70 Х

Пентафталевая смола модифицированная подсолнечным маслом

Тип масла: подсолнечное

Длина масла: 61%

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество: (DIN 53216)

: 70±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость: (X-Y по Gardner Holdt

по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 50% в ксилоле)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Уайт спирит

Ксилол

Толуол

Кетоны

Эфиры

Алкиды

: 7-10 р

: 10

: 7

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимость

: нерастворимый

СФЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в красках для дорожных разметок, модифицируется хлор

каучуком.

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с длинным маслом

Алкид с средним маслом

Алкид с коротким маслом

Уайт спирит

Хлор каучук

: растворимый

: растворимый

: нерастворимый

: нерастворимый

: растворимый

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

* Указаны в % метала на сухое алкидное вещество

ТИП

Ун-п DR 30-60 Х

Алкид с коротким маслом модифицированный Dehidrate Castor Оil (касторовое

масло). Имеет хорошую твердость, пластичность, устойчивость.

СОСТАВ

Тип масла

Длина масла

Фталевый ангедрид

Растворитель

: Dehidrate Castoroil

%	: 30

%	: 47

: ксилол

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество: (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость: (X-Y по Gardner Holdt

по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 Gardner Holdt)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Ароматические гидрокарбоны

Алкиды

Кетоны

Эфиры

Алифатические гидрокарбоны

: 7-10 р

: 20

: 7

: растворимый

: нерастворимый

: растворимый

: растворимость

: нерастворимый

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Меламиноформальдегидные рецептуры

Короткие алкиды

N/C

U/F

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

СВОЙСТВА

Ун-п С 26-60 Х

Короткий алкид модифицирован кокосовым маслом.

В двухкомпонентных лаках и красках имеет хорошую твердость, блеск,

устойчив к царапанию. В целюлозных и печных системах имеет хороший

блеск, не желтеет.

СОСТАВ

Тип масла:

Длина масла:

: кокосовая масляная кислота

%	: 26

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество: (DIN 53216) %	: 60±1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость (60% ксилол 25 °С)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 Gardner Holdt)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Ароматические гидрокарбоны

Алкиды

Кетоны

Эфиры

Алифатические гидрокарбоны

Алкиды

: Х-У

: 15

: 5

: растворимый

: нерастворимый

: растворимый

: растворимость

: нерастворимый

: растворимы и нерастворимы

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Меламиноформальдегидные рецептуры

Короткие алкиды

Длинные алкиды

Средние алкиды

N/C

Амино рецептуры

: несочетаемы

: несочетаемы

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

СОСТАВ

ФИЗИЧЕСКИЕ

Ун-п A 71-00 ISO

Алкид	модифицированный	подсолнечным	маслом.	Эферизирован

пентаэритритом на основе изофталевой кислоты.

Тип масла: подсолнечное масло

Длина масла:	%	: 71

Твёрдое вещество (DIN 53216) %	: 100

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость: ПВК-1 при  25 °С Па.с

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 Gardner Holdt в

уайт спирите) (ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Ксилол

Толуол

Уайт спирит

: 55,0-65,0

: 14

: 7

: растворимый

: растворимый

: растворимый

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются как дополнительные смолы для регулирования реологических

свойств офсетных красок и красок для высокой печати. Улучшают смачивание

пигмента и устойчивость к истиранию красочной пленки. Введение алкидной

смолы в офсетные краски способствует достижению оптимальных

характеристик баланса "краска-вода".

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ОБЩАЯ

Ун-п L 60-00 - (Д-1600)

Прозрачная жидкость желтого цвета, представляющая собой полиэфир на основе

ХАРАКТЕРИСТИКА	фталевого ангидрида и пентаэритрита, модифицированная  льняным маслом.

СОСТАВ

Длина масла:

Тип масла

%	: 60

: льняное

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твёрдое вещество: (DIN 53216) %	:100

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Вязкость: (Gardner Holdt

по DIN 53177)

Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Цвет не более (G 33 Gardner Holdt в

уайт спирите) (ASTMD 1884)

: Z6-Z7

: 14

: 7

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Массовая доля нерастворимых примесей, %, не более - 0,1.

Применяется при изготовлении офсетных красок и красок для высокой печати.

Улучшает	пептизирующие	свойства	связующего	и	стабилизирует

взаимодействие офсетных красок с увлажняющим раствором.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТИП

Уп-п SU 62-55 W

Это масло модифицированная полиуретановая смола воздушной сушки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Быстрая внешняя и внутренняя сушка, отлично наносится кистью и

безупречное растекание. Высокая твердость и износостойкость покрытия.

Очень хорошая водо- и химическая стойкость.

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветные и пигментированные древесные и индустриальные эмали,

паркетные лаки, индустриальные грунтовки.

СОСТАВ

Длина масла:

Фталевый ангидрид

Тип масла

%	: 62

%	: 15

: Cоевое масло

ФИЗИЧЕСКИЕ

Твердое вещество (DIN 53216) %	: 53-55

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Число кислот не более:

(DIN 53402) мг.КОH./гр.

Вязкость (25°С Gardner Holdt

по DIN 53177)

Цвет (G 33 50% Уайт-спирите)

(ASTMD 1884)

РАСТВОРИМОСТЬ	Терпеновое масло

Метилизобутил кетон

Ксилол

Ацетон

Бутилацетат

Уайт спирит

Этанол

Бутанол

СОЧЕТАЕМОСТЬ	Алкид с длинным маслом

Алкид с коротким маслом:

: 5

: Х-У

: 8

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: растворимый

: очень ограниченная раств.

: ограниченная растворимость

: хорошая сочетаемость

: сочетаемость отсутствует

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Способ применения:

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

Перед нанесением поверхность очистить от пыли, грязи, непрочно держащегося старого покрытия.

С полов полностью снимают мастичные слои, поверхность тщательно циклюют, шлифуют наждачной

шкуркой и очищают от пыли. Новую деревянную поверхность грунтуют лаком, разбавленным уайт-

спиритом на 10-15%. Обязательно произвести контрольную лакировку небольшого  участка

поверхности для проверки совместимости старого и нового лаков. Межслойную шлифовку

производить при необходимости. Наносить лак при комнатной температуре. Избегать сквозняков и

попадания прямых солнечных лучей на покрываемую лаком поверхность. Лак наносят кистью или

аппликатором для лака. Для распыления через пульверизатор лак разбавляется уайт-спиритом до

нужного состояния. Перед применением лак тщательно перемешивают,  при необходимости

разбавляют растворителем для алкидных материалов. Лак наносят тремя тонкими слоями кистью

или валиком.

Область применения:

Для лакирования паркета и изделий из древесины. Покрытие устойчиво к воздействию спирта,

масла, чая, кофе, соков и мыльных растворов.

Хранение:

Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от  влаги и прямых солнечных лучей.

Растворитель: Уайт-спирит.

Расход:	составляет 100 г/см2. Одного литра лака достаточно для покрытия одним слоем

поверхности общей площадью не менее 10 м2.

Состав: алкидно-уретановый лак, сиккативы, уайт-спирит. Цвет: бесцветный.

Форма продажи: оптовая (бочка 180 кг).

Примечание: покрытие после высыхания безвредно для организма человека.

Меры предосторожности:

Беречь от огня! При проведении окрасочных работ тщательно проветрить помещение.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Способ применения:

Перед нанесением поверхность очистить жестяной щеткой от  раствора и пыли с помощью

мыльного раствора и кислотного очистителя. Поверхность перед нанесением покрытия должна

полностью высохнуть. Наносить лак кистью или при помощи пульверизатора в 2-3 слоя. Для

распыления через пульверизатор лак разбавить толуолом или ксилолом до нужного состояния. Лак

нанести двумя-тремя тонкими слоями с промежутком времени 30-60 минут.

Область применения:

Лак применяется для покрытия натурального и искусственно изготовленного камня, кирпича и

мрамора.

Назначенние:

Для создания высококачественного, прочного, декоративно-защитного, атмосферно-устойчивого

покрытия камня. Процесс передачи фактуры камня достигается только после использования лака

для камня.

Характеристика:

Лак обладает большой эластичностью и прочностью. Покрытие характеризуется долговечной

адгезией к камню, повышенной атмосферно-химстойкостью. Придает камню водоотталкивающие

свойства, морозоустойчивость, стойкость к выветриванию и воздействию солнечных лучей. После

высыхания пленка не токсична, безвредна для организма человека.

Хранение: в плотно закрытой таре, избегать попадания прямых солнечных лучей. Беречь от огня.

Расход: в зависимости от впитываемости материала.

Состав: смола алкидная, сиккативы.

Растворитель: ксилол.

Цвет: бесцветный.

Высыхание: до отлипания 10-15 минут, полное высыхание через 1-2 часа, физическая и химическая

устойчивость через 24 часа.

Форма продажи: оптовая (бочка 180 кг).

Меры предосторожности:

Беречь от огня) При проведении окрасочных работ тщательно проветрить помещение.

Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня изготовления.

Способ применения:

ЛАК ЯХТЕННЫЙ

Перед нанесением поверхность очистить от  пыли и грязи, непрочно держащегося      старого

покрытия.   Поверхность  тщательно  циклюют, шлифуют наждачной шкуркой и тщательно очищают

от  пыли. Новую поверхность грунтуют лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10-20% или

специальной грунтовочной пропиткой. Обязательно произвести контрольную лакировку небольшого

участка поверхности для проверки совместимости      старого      и      нового      лаков.      Межслойную

шлифовку производить   при    необходимости.    Наносить   лак   при   комнатной температуре. Лак

наносят кистью или аппликатором для лака. Для распыления    через пульверизатор лак разбавить

уайт-спиритом до нужного   состояния.      Лак     нанести   двумя-тремя      тонкими      слоями      с

промежутком времени 4-6 часов. После высыхания поверхность не вредит здоровью человека.

Область применения:

Яхтенный лак обладает особой износостойкостью, предназначен для яхт, деревянной поверхности

внутри и снаружи помещения. Устойчив к попаданию воды и прямых солнечных лучей. Лак также

рекомендуется использовать   для   других   деревянных   изделий   с   повышенной эксплуатационной

нагрузкой.        После        нанесения        лак        сохраняет натуральную структуру  дерева и содержит

ультрафиолетовые фильтры для защиты.

Хранение: в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Расход:	составляет 100 г/см2. Одного литра лака достаточно для покрытия площади 8-10 м2.

Состав: уретан-алкидная смола, сиккативы, уайт-спирит, восковые, пеногасящие добавки.

Растворитель: уайт-спирит.

Цвет: бесцветный.

Высыхание: до отлипания 2-4 часа при t° = 20С, интервал между нанесением  следующего слоя  -

4-6  часов.  Полная физическая  и химическая нагрузка через 3 суток.

Форма продажи: оптовая (бочка 180 кг).

Меры предосторожности:

Беречь   от   огня!   При   проведении   окрасочных   работ   тщательно проветрить помещение.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА И

ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Быстро высыхающий и легко поддающийся обработке наждачной бумагой лак для нижнего слоя

на нитроцеллюлозной основе.

Используется в секторе производства мебели, а также с целью внутреннего использования на

всех видах MDF, покрытий, деревянных поверхностей. Поверхность на которую будет наноситься

лак должна быть очищена от пыли, грязи и масла. При необходимости, поверхность можно

обработать наждачной бумагой номер 220.

Рекомендуется применять в 2-3 слоя. Очередной слой наносится через 20 минут после

нанесения предыдущего слоя.

Поверхностное высыхание через 20-30 мин. При температуре 20°С. Возможность обработки

наждачной бумагой через 3-4 часа.

Расход в зависимости от метода нанесения, 1 литр лака хватает для нанесения на 8-10 кв.м.

поверхности.

Форма продажи: оптовая (бочка 180 кг).

Срок хранения в прохладном месте 1 год. Лак - легко воспламеняемое вещество. Избегайте

попадання лака в глаза и на кожу. Не вдыхайте пары лака. После использования, плотно закройте

упаковку.

При применении лака в слабо проветриваемом помещении, используйте подходящие

дыхательные аппараты.

Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня изготовления.

Ун-п   А 40-55 Х(S)

| Тип | Быстросохнущая смола модифицированная глицерином. |
| --- | --- |
| Характеристики | Смола устойчива к воздействию климатических условий , не выцветает, имеет блеск, отличается быстрым временем высыхания , высокой адгезией, твердостью ,что обуславливается свойствами глифталей. |
| Сферы применения | Применяется для изготовления высококачественных грунтов и грунт-эмалей используемых в производственных целях(по металлу. сельхоз техника ,металлич. фермы, сооружения). |
| Состав | 55%-й ±2 раствор в ксилоле (сольвенте) |
| Физические характеристики | Сухой остаток (DIN 53216) :55%±2 Вязкость(55% в Ксилоле); (Гарднер 25˚C) :7-10 сек. (ВЗ-4 ,диам.4 мм.,20˚С) 150-300 сек(под заказ) Кислотное число (мг.КОН) не более 10 . Цвет не более (по шкале Гарднера 20˚C) : 7 (по йодометричной шкале) 30-40 Удельный вес : 0,96-1г/см³ |
| Растворимость | Ксилол(толуол) : растворимый полностью Уайтспирит : растворимый ограничено Сольвент растворимый Спирты : не растворимый |
| Сочетаемость | Хорошая Глифталевые смолы ГФ-01,ГФ-021 Частичная «Толстые» и «средние» Алкиды |
| Время высыхания | До степени 1 40 минут До степени 3 3-4 часа |
| Сиккативы | Кобальт, цирконий, Кальций |

# Text boxes

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПР

АВИЛЬНЫЙ

ВЫБОР